TSY-17型排水板水平通水量测试仪操作步骤

工作原理：

通过送水泵将送水溢流水箱中的水送入工作容器内，使容器内充满水，再启动加压泵，为加压容器加压，通过压力控制智能表控制水压，再由加压容器将压力传递至工作容器，使之压力平衡。

TSY-17型排水板水平通水量测试仪操作步骤

1、安装试样

将试件裁成约48cm长的试样，两头的滤膜各除去lcm，将试件的4只角剪成45°倒角，并小心地装入管状乳胶膜内。

把排水板连同乳胶膜通过工作容器的孔口送入容器，沿承托板从另一孔口送出，使法兰盘两端的外露长度为4cm左右。

用橡胶挚分别套住排水板的出露部分，使橡胶垫紧贴法兰盘外侧，并将乳胶膜翻转包在橡胶垫上。另两块橡胶垫分别套住排水板的剩余出露部分，使乳胶膜的翻转部分被央在橡胶垫之问。排水板的滤膜应超出橡胶垫。

通过4颗螺杆分别将进水平衡水箱和溢流甲衡水箱固定在工作容器上，均匀拧紧螺丝

2、通水

打开送水泵、进水口阀门3通过进水口给进水平衡水箱注水，使溢流平衡水箱的溢流口2中有水流出，持续一段时间，以使排水板中的空气排除和滤膜充分湿润。之后关闭进水口阀门3。

3、加压

打开工作容器的排水口和送水口阀门，打开送水泵开关，通过送水口进水，至排水口有水流出时关闭进水口排水口，打开加压泵开关，通过加压泵加压至要求压力自动停止

TSY-17型排水板水平通水量测试仪操作步骤