电脑沥青离心式快速抽提仪使用方法及注意事项

使用方法

1、时间调整：按通电源，时间控制窗口显示当前数码拨盘上的数字，单位为秒。根据部颁标准规定，试验时间是离心机出液口不再流

出溶液后停机，这段时间一般在90~180秒之间，所以离心时间可根据首次试验时间进行调整。时间调整按动数码拨盘即可。

2、按试验规程要求将沥青混合料试样准备好。

3、将混合料及溶剂全部倒入离心杯中。

4、称取洁净的环形滤纸，准确至0.01g(注意：滤纸不能反复使用，有破损者不能用)。一般滤纸应放二张。

5、将滤纸垫在离心杯口边缘上，加盖固紧，将收集器盖扣好，在收集器出口处，放回收瓶。

6、打开机器后面板上的电源开关，调整控时电路时间(按动数码拨盘)，打开工作开关，离心杯开始旋转，待达到设定时间后，仪器自

动停机。

7、从上盖孔中加入新的溶剂，数量同前，稍停3~5分钟后，重新开机试验，如此试验多次，直至流出的溶液同注入的清洁试验溶剂颜色

相同为止。

电脑沥青离心式快速抽提仪使用方法及注意事项

注意事项

1、仪器所配备的滤纸为专用滤油滤纸，若使用过程中矿粉损失太多，用户应考虑增加每次使用滤纸的张数(如三张)，直至矿粉损失达

到要求。

2、矿粉损失的程度与离心杯盖的压紧程度有关，在不影响旋转的情况下，压紧螺母应尽量旋紧。

3、溶剂注入离心杯时应防止溅出机体外，若有溅出应立即擦洗干净，防止发生意外。

离心分离法)和热拌热铺沥青混合料路面施工时的沥青用量检测，以评定拌和厂产品质量。

电脑沥青离心式快速抽提仪使用方法及注意事项